Godziesze Wielkie, dnia 25 czerwca 2012 roku

ZP 271.20.2012

Wyjaśnienia do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie polegającą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie” w związku 
z zapytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego

Pytanie :

SST D-05.03.05a „Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2”, Opis Techniczny, Kosztorys i Przedmiar podają zastosowanie warstwy AC 11 S 50/70 KR 1-2 (wg PN-EN, WT) natomiast Przekrój podaje warstwę ścieralną o uziarnieniu ciągłym 0/11 mm o stabilności min 5,5 kN (wg PN-S-96025) wg PN-EN 13108-1. Prosimy o ujednolicenie zapisu i dokładne określenie jakie wymagania należy zastosować do warstwy ścieralnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy zastosować MMA AC 11 S 50/70 dla KR1-2 wg PN-EN 13108-1 i WT-2 2010.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

/-/ Alicja Jędrasiewicz